TCVN 2277-78
MỰC IN TYPO
YÊU CẦU KỸ THUẬT 
Ink for print tipo 
Requirement technical
1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho mực in typo sản xuất từ các loại bột màu và dung môi.
2. Các chỉ tiêu chất lượng của mực in typo phải theo đúng những quy định trong bảng.
Tên gọi các chỉ tiêu	Mức theo các màu	
	Đỏ	Vàng han xa	Vàng 101	Trắng	Xanh công nhân	Xanh cánh công	Đen	
1. Màu sắc	Theo mẫu	Theo mẫu	Theo mẫu	Theo mẫu	Theo mẫu	Theo mẫu	Theo mẫu	
2. Độ nhớt xác định trên nhớt kế Bz - 4, tính bằng giây đo ở 25 ± 2oC khi pha mực trong dầu diêzen với tỷ lệ 7 : 3	36-39	38-40	38-40	39-41	39-42	39-42	27-30	
3. Độ mịn tính bằng micrô mét không lớn hơn 	20	20	20	20	22	22	20	
4. Thời gian khô trên kính thử theo TCVN 2087 – 77 tính bằng giờ ở 25 ± 5oC không lớn hơn 	6	6	6	6	6	6	7	
5. Độ thấm dầu mặt sau trên giấy in typo số 1 	Theo mẫu	Theo mẫu	Theo mẫu	Theo mẫu	Theo mẫu	Theo mẫu	Theo mẫu	
3. Cách lấy mẫu, phương pháp thử, bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản phải theo đúng các TCVN 2081 — 77 ÷ TCVN 2089 — 77.